## Slide 1
WAT 與 WT Test 關聯性分析
0.9 V PU / PG / PD WAT 對照 1.20–0.56 V WT Fail Bit Count
目的：以製程驅動力指標解釋 Select Read、Select Write 與 Scan4N 的低電壓失效趨勢
分析概念簡報｜模擬圖表僅供方法確認
HV28 SRAM analysis
1

## Slide 2
資料粒度與配對方式
WAT 與 WT 必須在相同 Lot / Wafer / Die 或可追溯區域上配對
資料來源 | 建議粒度 | 主要欄位 | 分析用途
WAT @ 0.9 V | Lot / Wafer / Site | PU、PG、PD Vt / Idsat | 製程驅動力指紋
Select Read | Die / 256 BLK / VDD | FBC、測試電壓、座標 | Read stability
Select Write | Die / 256 BLK / VDD | FBC、測試電壓、座標 | Write ability
Scan4N | Die / 256 BLK / VDD | FBC、實際測試 sequence | 混合敏感度，先獨立分析
重要：256 BLK 是同一顆 chip 的重複觀察。若 WAT 只有 wafer level，統計上的獨立樣本數是 wafer 數，不是 block 數。
避免把同一 wafer 的 256 BLK 當成 256 個獨立 WAT sample
2

## Slide 3
WAT 指標與 WT Pattern 對應
0.9 V WAT 用於製程排序，不代表 MOS 在 0.56 V 的直接量測驅動力
β ∝ Idsat / (VWAT − Vt)²
CR = βPD / βPG
PR = βPG / βPU
WT Pattern | 優先 WAT 指標 | 預期方向 | 解讀
Select Read | CR | CR 高較佳 | PD 對抗 PG / BL disturb
Select Write | PR | PR 高較佳 | PG 較容易壓制 PU
Scan4N | CR、PR 分開 | 依 sequence | 確認偏向 Read 或 Write
建議同時保留原始 Vt / Idsat、β 與比例。模型一次選一組特徵，避免高度共線性造成係數方向不穩定。
CR 與 PR 是簡化的相對驅動力指標
3

## Slide 4
模擬的 FBC–VDD 趨勢
WAT 分位數可用來檢查低電壓失效是否依 CR / PR 呈現單調分離
模擬資料
Chart: Select Read：依 CR 分組
| 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20
CR Q1（低） | 230 | 120 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
CR Q2–Q3 | 135 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CR Q4（高） | 45 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Select Write：依 PR 分組
| 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20
PR Q1（低） | 256 | 160 | 60 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0
PR Q2–Q3 | 150 | 55 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
PR Q4（高） | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可比較指標：最低零失效 VDD、Fail onset、FBC slope、Fail AUC、P90 block Vmin
所有數值均為模擬，用於說明分析方式
4
Notes: 本頁使用模擬數據，未引用實際 WAT 或 WT 測試結果。

## Slide 5
分電壓相關性 Heatmap
先以 Spearman ρ 檢查單調關係，再判斷哪些 WAT 指標值得進入模型
模擬資料
WAT 指標 | Select Read Vmin | Select Write Vmin | Scan4N Vmin | Fail AUC
CR = βPD / βPG | −0.72 | −0.10 | −0.45 | −0.58
PR = βPG / βPU | +0.08 | −0.76 | −0.40 | −0.62
βPD | −0.55 | +0.05 | −0.30 | −0.35
βPG | +0.48 | −0.58 | −0.10 | −0.28
βPU | −0.05 | +0.46 | +0.22 | +0.31
負相關：WAT 指標提高時 Vmin / Fail AUC 降低，代表性能改善。正相關則表示失效指標升高。
判讀門檻建議：先看 |ρ| ≥ 0.4，再以 wafer / lot holdout 確認穩定性與顯著性。
Heatmap 數值為模擬，實際分析需分 pattern 與 VDD 計算
5
Notes: 本頁相關係數為模擬值，僅示範建議的 heatmap 形式與符號方向。

## Slide 6
建議的分析流程
第一版聚焦可解釋、可驗證的 WAT 與 WT 關聯
階段 | 方法 | 主要輸出
1 資料對齊 | 以 Lot / Wafer / Die 或可追溯 site 配對 | Join coverage、缺值率、重複鍵
2 WT 指標 | 由 256 BLK FBC–VDD 曲線計算 | Vmin、Fail onset、slope、AUC、P90
3 初步關聯 | 依 pattern 與 VDD 計算 Spearman ρ | Correlation heatmap、分位數趨勢圖
4 統計模型 | FBC 用負二項 / zero-inflated；Vmin 用區間模型 | WAT 效應、VDD 交互作用
5 驗證 | 整片 wafer 或整個 lot 留出驗證 | 預測誤差、方向一致性、跨批穩定性
第一版建議交付：CR / PR、P90 Vmin、Fail AUC、分電壓 Spearman heatmap。
結論應表述為預測關聯，不直接宣稱 0.9 V WAT 等同低電壓 MOS 驅動力
6